TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 1652 – 75

THÉP CÁN NÓNG

RAY ĐƯỜNG SẮT HẸP

CỠ, THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC

Tiêu chuẩn này áp dụng cho ray có các kiểu sau:

R 8 (8 kg trên 1m chiều dài).

R 11 (11 kg trên 1m chiều dài).

R 15 (15 kg trên 1m chiều dài).

R 18 (18 kg trên 1m chiều dài).

R 24 (24 kg trên 1m chiều dài).

để làm đường sắt hẹp.

1. Các kích thước và số liệu tính toán phải tương ứng với chỉ dẫn trong hình 1 và bảng 1.

Bảng 1

| Kiểu ray | Kích thước, mm |  |  |  | Diện tích mặt cắt ngang, F cm2 | Khoảng cách đường trung tâm |  | Mô-men quán tính Ix cm4 | Mômen cản |  | Mô-men quán tính, Iy, cm4 | Mômen cản của ray w3 = IyB2 cm3 | Khối lượng lý thuyết 1m chiều dài kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |  | Đến chân ray, Z1 cm | Đến đầu ray, Z2 cm |  | Theo phần dưới của chân w1 = IxZ1 cm3 | Theo phần trên của chân w2 = IxZ2 cm3 |  |  |  |
| R 8 R 11 R 15 R 18 R 24 | 65 80,5 91,0 90,0 107 | 54 66 76 80 92 | 25 32 37 40 51 | 7,0 7,0 7,0 10,0 10,9 | 10,76 14,31 18,80 23,07 31,24 | 2,89 3,86 4,35 4,29 5,305 | 3,61 4,09 4,75 4,71 5,395 | 59,3 125 222 240 486 | 20,60 31,70 51,00 56,10 91,64 | 16,40 30,50 46,60 51,00 90,12 | 9,62 15,10 30,20 41,10 80,46 | 3,56 4,58 7,94 10,30 17,49 | 8,42 11,20 14,72 18,06 24,46 |

2. Chiều dài của ray quy định như sau:

R 8 – từ 5m đến 10m;

R 11 – từ 6m đến 10m;

R 15 – từ 6m đến 12m;

R 18 – từ 7m đến 12m;

R 24 – từ 7m đến 12m;

Chú thích:

1. Chiều dài quy ước, bội số chiều dài quy ước và chiều dài dùng làm đường cong phải được ghi rõ trong hợp đồng.

2. Tỷ lệ khối lượng giao hàng của những đoạn ray ngắn hơn 4m được quy định trong hợp đồng.

3. Phân phối kim loại theo mặt cắt ngang phải phù hợp với quy định trong bảng 2.

Bảng 2

| Kiểu ray | Phối hợp kim loại theo diện tích mặt cắt ray % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Đầu | Thân | Chân |
| R 8 R 11 R 15 R 18 R 24 | 34,30 42,90 45,60 43,90 44,36 | 24,90 23,30 20,00 19,30 22,68 | 40,80 33,80 34,40 36,80 32,96 |

4. Sai lệch cho phép theo kích thước của ray phải phù hợp với bảng 3

Bảng 3

mm

| Số thứ tự | Bộ phận ray | Sai lệch cho phép |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Chiều cao ray Chiều rộng đầu Chiều dày thân Chiều rộng chân Khoảng cách giữa các lỗ bulông Khoảng cách từ lỗ bulông đến mặt mút Kích thước lỗ bulông Chiều cao tấm áp Chiều dài | + 1 - 0,75 ± 0,75 + 0,75 - 0,25 ± 2,0 ± 0,75 ± 0,75 ± 0,75 ± 0,50 ± 10 |

Chú thích. Nhà máy chế tạo căn cứ theo điều 1 và bảng 1 quy định khối lượng lý thuyết mỗi mét ray để giao hàng.

5. Kiểu ray cần phải tương ứng với hình 2, 3, 4, 5, 6 trong tiêu chuẩn này.

6. Ray kiểu R15, R18, R24 phải đáp ứng theo yêu cầu kỹ thuật trong TCVN 1653 – 75. Thép cán nóng – Ray đường sắt hẹp. Ray kiểu R8, R11 về yêu cầu kỹ thuật theo sự thỏa thuận trong hợp đồng.

7. Độ không đối xứng của mặt cắt ngang theo mặt phẳng đứng không được vượt quá:

1,0 mm - ở chân ray; 	0,5mm - ở đầu ray

Ray kiểu R8

Hình 2

Ray kiểu R11

Hình 3

Ray kiểu R15

Hình 4

Ray kiểu R18

Hình 5

Ray kiểu R24

Hình 6