TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8253 : 2009

GẠCH CHỊU LỬA KIỀM TÍNH CHO LÒ THỔI ÔXY VÀ LÒ ĐIỆN HỒ QUANG LUYỆN THÉP - HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC

Basic refractory bricks for oxygen steel-making converters and electric funaces - Shape and dimensions

Lời nói đầu

TCVN 8253 : 2009 được xây dựng trên cơ sở ISO 5019-6:2005.

TCVN 8253 : 2009 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

GẠCH CHỊU LỬA KIỀM TÍNH CHO LÒ THỔI ÔXY VÀ LÒ ĐIỆN HỒ QUANG LUYỆN THÉP - HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC

Basic refractory bricks for oxygen steel-making converters and electric funaces - Shape and dimensions

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định hình dạng và kích thước cơ bản của gạch chịu lửa kiềm tính dùng trong lò thổi ôxy và lò điện hồ quang luyện thép.

2. Hình dạng và kích thước

Hình dạng: hình dạng gạch kiềm tính dùng trong lò thổi ôxy và lò điện hồ quang luyện thép được thể hiện ở Hình 1.

Kích thước: kích thước gạch kiềm tính dùng trong lò thổi ôxy và lò điện hồ quang luyện thép được thể hiện ở Bảng 1.

3. Ký hiệu quy ước

Mỗi kích thước gạch có một ký hiệu quy ước được thể hiện ở cột đầu tiên của Bảng 1. Ký hiệu này bao gồm hai số, phân cách nhau bằng dấu gạch chéo (dấu “/”).

Con số đầu tiên trước dấu gạch chéo thể hiện chiều dài của viên gạch (chiều dày lớp lót) tính bằng centimét, tương ứng với A/10.

Con số đứng sau dấu gạch chéo thể hiện sự chênh lệch giữa mặt nguội và mặt nóng của viên gạch tính bằng milimét, tương ứng với C - D. Trong trường hợp viên gạch hình chữ nhật thì số này là 0.

4. Sai lệch kích thước

Sai lệch kích thước sẽ được thỏa thuận giữa nhà cung cấp và người sử dụng.

Hình 1 - Gạch chịu lửa kiềm tính cho lò thổi ôxy và lò điện hồ quang luyện thép

Bảng 1 - Kích thước gạch chịu lửa kiềm tính cho lò thổi ôxy và lò điện hồ quang luyện thép

| Ký hiệu | Kích thước, mm |  |  | Đường kính trong của thể xây, m | Thể tích viên gạch, dm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C/D |  |  |
| 25/60 |  |  | 180/120 | 1,000 |  |
| 25/30 |  |  | 165/135 | 2,250 |  |
| 25/16 | 250 | 100 | 158/142 | 4,438 | 3,75 |
| 25/8 |  |  | 154/146 | 9,125 |  |
| 25/0 |  |  | 150/150 | - |  |
| 30/70 |  |  | 185/115 | 0,986 |  |
| 30/40 |  |  | 170/130 | 1,950 |  |
| 30/20 | 300 | 100 | 160/140 | 4,200 | 4,50 |
| 30/8 |  |  | 154/146 | 10,950 |  |
| 30/0 |  |  | 150/150 | - |  |
| 35/80 |  |  | 190/110 | 0,963 |  |
| 35/40 |  |  | 170/130 | 2,275 |  |
| 35/20 | 350 | 100 | 160/140 | 4,900 | 5,25 |
| 35/8 |  |  | 154/146 | 12,775 |  |
| 35/0 |  |  | 150/150 | - |  |
| 40/80 |  |  | 190/110 | 1,100 |  |
| 40/40 |  |  | 170/130 | 2,600 |  |
| 40/20 | 400 | 100 | 160/140 | 5,600 | 6,00 |
| 40/8 |  |  | 154/146 | 14,600 |  |
| 40/0 |  |  | 150/150 | - |  |
| 45/90 |  |  | 195/105 | 1,105 |  |
| 45/40 |  |  | 170/130 | 2,925 |  |
| 45/20 | 450 | 100 | 160/140 | 6,300 | 6,75 |
| 45/8 |  |  | 154/146 | 16,425 |  |
| 45/0 |  |  | 150/150 | - |  |
| 50/100 50/60 50/36 50/20 50/8 50/0 | 500 | 100 | 200/100 180/120 168/132 160/140 154/146 150/150 | 1,000 2,000 3,667 7,000 18,250 - | 7,50 |
| 55/110 |  |  | 205/95 | 0,950 |  |
| 55/80 |  |  | 190/110 | 1,513 |  |
| 55/60 |  |  | 180/120 | 2,200 |  |
| 55/36 | 550 | 100 | 168/132 | 4,033 | 8,25 |
| 55/20 |  |  | 160/140 | 7,700 |  |
| 55/8 |  |  | 154/146 | 20,075 |  |
| 55/0 |  |  | 150/150 | - |  |
| 60/120 |  |  | 210/ 90 | 0,900 |  |
| 60/80 |  |  | 190/110 | 1,650 |  |
| 60/60 |  |  | 180/120 | 2,400 |  |
| 60/36 | 600 | 100 | 168/132 | 4,400 | 9,00 |
| 60/20 |  |  | 160/140 | 8,400 |  |
| 60/8 |  |  | 154/146 | 21,900 |  |
| 60/0 |  |  | 150/150 | - |  |
| 65/120 |  |  | 210/90 | 0,975 |  |
| 65/80 |  |  | 190/110 | 1,788 |  |
| 65/60 |  |  | 180/120 | 2,600 |  |
| 65/36 | 650 | 100 | 168/132 | 4,767 | 9,75 |
| 65/20 |  |  | 160/140 | 9,100 |  |
| 65/8 |  |  | 154/146 | 23,725 |  |
| 65/0 |  |  | 150/150 | - |  |
| 70/120 |  |  | 210/90 | 1,050 |  |
| 70/80 |  |  | 190/110 | 1,925 |  |
| 70/60 |  |  | 180/120 | 2,800 |  |
| 70/36 | 700 | 100 | 168/132 | 5,133 | 10,50 |
| 70/20 |  |  | 160/140 | 9,800 |  |
| 70/8 |  |  | 154/146 | 25,550 |  |
| 70/0 |  |  | 150/150 | - |  |
| 75/120 |  |  | 210/90 | 1,125 |  |
| 75/80 |  |  | 190/110 | 2,063 |  |
| 75/60 |  |  | 180/120 | 3,000 |  |
| 75/36 | 750 | 100 | 168/132 | 5,500 | 11,25 |
| 75/20 |  |  | 160/140 | 10,500 |  |
| 75/8 |  |  | 154/146 | 27,375 |  |
| 75/0 |  |  | 150/150 | - |  |
| 80/120 |  |  | 210/90 | 1,200 |  |
| 80/80 |  |  | 190/110 | 2,200 |  |
| 80/60 |  |  | 180/120 | 3,200 |  |
| 80/36 | 800 | 100 | 168/132 | 5,867 | 12,00 |
| 80/20 |  |  | 160/140 | 11,200 |  |
| 80/8 |  |  | 154/146 | 29,200 |  |
| 80/0 |  |  | 150/150 | - |  |
| 85/120 |  |  | 210/90 | 1,275 |  |
| 85/80 |  |  | 190/110 | 2,338 |  |
| 85/60 |  |  | 180/120 | 3,400 |  |
| 85/36 | 850 | 100 | 168/132 | 6,233 | 12,75 |
| 85/20 |  |  | 160/140 | 11,900 |  |
| 85/8 |  |  | 154/146 | 31,025 |  |
| 85/0 |  |  | 150/150 | - |  |
| 90/120 |  |  | 210/ 90 | 1,350 |  |
| 90/80 |  |  | 190/110 | 2,475 |  |
| 90/60 |  |  | 180/120 | 3,600 |  |
| 90/36 | 900 | 100 | 168/132 | 6,600 | 13,50 |
| 90/20 |  |  | 160/140 | 12,600 |  |
| 90/8 |  |  | 154/146 | 32,850 |  |
| 90/0 |  |  | 150/150 | - |  |
| 95/120 |  |  | 210/ 90 | 1,425 |  |
| 95/80 |  |  | 190/110 | 2,613 |  |
| 95/60 |  |  | 180/120 | 3,800 |  |
| 95/36 | 950 | 100 | 168/132 | 6,969 | 14,25 |
| 95/20 |  |  | 160/140 | 13,300 |  |
| 95/8 |  |  | 154/146 | 34,675 |  |
| 95/0 |  |  | 150/150 | - |  |
| 100/120 |  |  | 210/90 | 1,500 |  |
| 100/80 |  |  | 190/110 | 2,750 |  |
| 100/60 |  |  | 180/120 | 4,000 |  |
| 100/36 | 1000 | 100 | 168/132 | 7,333 | 15,00 |
| 100/20 |  |  | 160/140 | 14,000 |  |
| 100/8 |  |  | 154/146 | 36,500 |  |
| 100/0 |  |  | 150/150 | - |  |
| 110/120 |  |  | 210/90 | 1,650 |  |
| 110/80 |  |  | 190/110 | 3,025 |  |
| 110/60 |  |  | 180/120 | 4,400 |  |
| 110/36 | 1100 | 100 | 168/132 | 8,067 | 16,50 |
| 110/20 |  |  | 160/140 | 15,400 |  |
| 110/8 |  |  | 154/146 | 40,150 |  |
| 110/0 |  |  | 150/150 | - |  |
| 120/120 |  |  | 210/90 | 1,800 |  |
| 120/80 |  |  | 190/110 | 3,300 |  |
| 120/60 |  |  | 180/120 | 4,800 |  |
| 120/36 | 1200 | 100 | 168/132 | 8,800 | 18,00 |
| 120/20 |  |  | 160/140 | 16,800 |  |
| 120/8 |  |  | 154/146 | 43,800 |  |
| 120/0 |  |  | 150/150 | - |  |