TIÊU CHUẨN NGÀNH

64TCN 66:1993

NGOẠI QUAN SĂM XE MÁY

Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm tra ngoại quan các quy cách săm xe máy.

1. Ngoại quan săm xe máy phải đạt các yêu cầu sau:

| # Tên khuyết tật | Mức |
| --- | --- |
| 1. Ngoại quan | Săm phải sạch, nhẵn bóng |
| 2. Không kín khí | Không cho phép |
| 3. Pavia tại đỉnh săm | Dày không quá 0,5mm |
| 4. Dày mỏng không đều | Khi bơm với áp suất 30 N/cm2, săm phải căng tròn đều, không được phồng cục bộ chỗ mỏng nhất không thấp hơn 90% chiều dày săm |
| 5. Các khuyết tật ở ký mã hiệu | Ký mã hiệu phải rõ ràng |
| 6. Tạp chất, bọt khí | Không cho phép |
| 7. Các vết nhăn gấp dạn nứt trên săm | Không cho phép |
| 8. Đầu nối | Không cho phép nứt, tách, hở mối nối |
| 9. Các khuyết tật ở chân van | - Không cho phép có bọt khí, vết dạn nứt, bong cao su chân van. - Cho phép có 1 vết lõm ở cao su chân van, sâu không quá 1mm. - Không cho phép - cao su dính vào đường ren của thân van. |

2. Tất cả các săm xe máy sản xuất ra đều phải được kiểm tra, phân loại và đóng dấu.

3. Săm xe máy không đạt 1 trong các chỉ tieu trên đều xếp vào loại săm phế phẩm. Phế phẩm không cho phép sử dụng lại.