TIÊU CHUẨN NGÀNH

64TCN 68:1993

NGOẠI QUAN SĂM Ô TÔ

Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn 64 TCN 44-88, áp dụng để kiểm tra ngoại quan các quy cách săm ôtô.

1. Ngoại quan săm ôtô phải đạt các yêu cầu sau:

| # Tên khuyết tật | Mức |
| --- | --- |
| 1. Ngoại quan | Săm phải sạch, nhẵn bóng |
| 2. Không kín khí | Không cho phép |
| 3. Pavia tại đỉnh săm | Có thể có nhưng độ dày săm không thấp hơn độ dày tiêu chuẩn |
| 4. Dày mỏng không đều | Chỗ mỏng nhất không thấp hơn 80% chiều dầy tiêu chuẩn |
| 5. Các vết nhăn gấp, dạn nứt | Không cho phép |
| 6. Các vết thiếu cao su | Không cho phép |
| 7. Đầu nối săm |  |
| - Nứt, tách đầu nối - Vệt lõm ở đầu nối - Vá mối nối | - Không cho phép - Chiều dày không mỏng hơn 80% chiều dày săm. - Không cho phép |
| 8. Khuyết tật ở cao su chân van |  |
| - Bọt khí - Bong, hở cao su chân van - Dạn nứt | - Không cho phép - Không cho phép - Không cho phép |

2. Tất cả các săm ôtô sản xuất ra đều được kiểm tra, phân loại và đóng dấu chất lượng của sản phẩm.

3. Săm ôtô không đạt 1 trong các chỉ tiêu trên, xếp vào loại phế phẩm.